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Gennemgang af tage:

Gennemgangen er foretaget efter aftale mellem sælger Ejendomsfirmaet Schaumann og grundejerforeningen for bebyggelsen Oxford Have.

Deltagere i besigtigelsen var: Bestyrelsesformanden Bent Høgh.

Medlem af bestyrelsen Asger Andersen.

Anders Bitsch  KPC  

Bygningssagkyndig Ebbe Salling KAMA Consult Aps repræsenterende grundejerforeningen.

Bestyrelsens medlemmer forlod besigtigelsen efter gennemgang af 1 blok og 3 blokke.

Besigtigelsen et foretaget ved visuel gennemgang af samtlige tage i etape 1 og 2 bestående af 

15 blokke.

Besigtigelsen påbegyndtes ved pc 1.   beliggende i den blok som fremtidig vil hede blok 1.

Blok numrene vil fremdeles starte fra parkeringspladsen i syd, og gå mod nord. 

I oversigten vi første tal være blok nr. og næste tal være pc. nr.   eks.  8/47 for ikke at rode rundt i fremtidige autoriserede hus nummer. 

Blok / pc
Tekst:




Udført:

1 / 2 
Facadepuds skaller på 3 sals bygnings sydvæg.


Revne i facadepuds ved tagrende SV hjørne.

2 / 6 
Bruger nabo tag til oplagsplads.

2 / 10
Tagpap ved murkrone SV hjørne efter rep. tætnes.

2 / 11  
Tagpap ved murkrone NV hjørne efter rep. tætnes.

3 / 14
Tagpap dækker afløb delvis, skæres væk.

Er udført.

3 / 15
Zink afdækning i NV hjørne fastgøres.


Kant  mod tag på pc. 16 åben, kontrolleres ved 1 års


gennemgang.

3 /16-19
Vand står ved tagnedløb, skyldes mangelfuld rensning


for blade mv.  (grundejeropgave)

4 / 21
Hul i facade/gavl mod syd. 


5 / 25
Facade mod N til pc 26 opfugtet forvitret ved lavt tag


puds eftergås.

6 / 36
Reparation af tagpap på murkrone SV hjørne.

6 / 37
Facadepuds på gavl mod pc 38 porøs og forvitret af fugt.

6 / 37
Reparation af tagpap ved murkrone NV hjørne.

6 / 37
Fuger omkring dør og vindue mangler på terrasse.


Facadepuds mangler ved nedløbsrør.

8 / 44
Fastgørelse af Zink afdækning på murkrone NV hjørne.

8 / 46 
Malerbehandling nederste del af S facaden.

8 / 47
Tagpap brændes til ved tagnedløb

9 / 52
Facade afslutning mod tag pc 53 mangelfuld og opfugtet N facaden.

9 / 52
Reparation af tagpap ved murkrone NV hjørne.

10 / 62
Reparation af tagpap ved murkrone SV hjørne.

10 / 62
Søm fjernes under zink inddækning  facade.

Er udført

!0 / 63
Afslutning ved murkrone med pap meget grim


laves om.  ( makværk)

11 / 67
Overpap mangler lange facade mod Ø op til zink


inddækning.

11 / 67 –69
En eller anden lufter sin hund på dette tag, der er 


hunde efterladenskaber i større antal.

12 / 71 
Fuge  mellem aftræk og pap lukkes.

12 / 71    
Fuge ved murkrone lukkes evt. ekstra pap.

12 / 72
Tagnedløb eftergås.

12 / 73
Tagnedløb eftergås.

13 / 75
Afslutning ved murkrone NV hjørne hul ind i konstruktionen.

13 / 75 
Pap lines fast i SV hjørne ved murkrone/fodblik.

15 / 94
Reparation af inddækning ved murkrone SV hjørne.

15 / 94
Reparation af inddækning ved murkrone NV hjørne.

16 / 95
Puds under tagrende knækket SV hjørne.

16 / 95
Afslutning ved murkrone/ tagrende eftergås SV hjørne.

16 / 99 
Pap inddækning ved murkrone efterrep. SV hjørne.

16 / 102  
Zink afdækning på altan mod hus N smøge fuges.

16 / 102
Pap afslutning ved murkrone NV hjørne /gavl efterrep. 

Tag gennemgang

Bebyggelsen

OXFORD HAVE

ETAPE  1 & 2 

22.10.2006.

Ebbe Salling

KAMA Consult Aps

Arkitekt/Ingeniør Virksomhed  Statsautoriseret Byggesagkyndig & Energikonsulent

Pilegård Alle 53 DK 2770 Kastrup
                       Tlf. 0045 32 50 71 40 Bil 20 90 28 76 Fax. 0045 32 50 82 29 

                                                                                         e-mail kama-salling@mail.dk



